《酚油》

团体标准制定编制说明（报批稿）

一、工作简况

1、任务来源

本项目是依据钢协〔2022〕XX号“中国钢铁工业协会关于下达2022年第X批团体标准制修订计划的通知”下达的项目计划，计划编号为2021×××，项目名称为“焦化脱酚油”，研制过程中确定将名称更改为为“酚油”。本项目是制定项目。主要起草单位: 宝武碳业科技股份有限公司梅山分公司等，计划完成时间为2022年。

2、主要工作过程

起草(草案、调研)阶段: 计划下达后，宝武碳业科技股份有限公司梅山分公司牵头成立了标准编制工作组，负责主要起草工作。工作组对国内外酚油产品和技术现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集相关标准和国内外技术资料，进行了大量的研究分析、资料查证工作，结合实际应用经验，进行全面总结和归纳，在此基础上编制出《酚油》标准草案初稿。经工作组及有关专家研讨后，对标准草案初稿进行了认真的修改，于2022年3月形成了标准征求意见稿及其编制说明等相关附件，报全国钢标委焦化分委员会秘书处。

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准由宝武碳业科技股份有限公司梅山分公司起草。

主要成员: 章真杰、陈年连、程亚平、吴其春、曹祥瑞、张丽丽、王晓远。所做的工作: 章真杰任工作组组长，主持全面协调工作，负责对各阶段标准的审核; 程亚平为本标准主要执笔人，负责本标准的具体起草与编制;吴其春负责国内外相关技术文献和资料的收集、分析及资料查证，对产品生产工艺、性能和使用经验进行总结和归纳; 陈年连负责对国内外产品和技术的现状与发展情况进行全面调研，曹祥瑞、张丽丽负责对各方面的意见及建议进行归纳、整理。

二、标准编制原则

本标准在制定过程中，遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则，注重标准修订与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，本着先进性、科学性、合理性和可操作性以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性的原则来进行本标准的制定工作。

本标准在起草过程中主要按GB/T 1. 1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的要求编写。在确定本标准主要技术指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和合理性。

- 主要内容说明

- （一）标准主要内容

- 1、范围

本文件规定了酚油的技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存和质量证明书、安全注意事项。

本文件适用于以高温煤焦油经加工而制得的酚油，可用作溶剂油和燃料油。

- 2、规范性引用文件

根据GB/T 1.1-2020的要求，列出引用文件。

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1999 焦化油类产品取样方法

GB/T 2281 焦化油类产品密度试验方法

GB/T 2288 焦化产品水分测定方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判断

- 3、术语和定义

查看GB/T 9977-2008《焦化产品术语》未见相关术语和定义。我们通过全国标准信息公共服务平台、上海市标准情报研究所和宝钢情报服务平台，查找了中国知网（CNKI）期刊数据库，对国内有关技术资料进行查询：

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

酚油 creosote

以高温煤焦油经加工而制得的酚油，可用作溶剂油、燃料油。

4、技术指标确定依据

为了使本标准技术指标科学、合理，从各基地杂酚油的生产工艺、质量指标、分析方法三方面进行阐述。

（1）生产工艺

酚油主要来源于煤焦油蒸馏出的酚油经脱酚后的产物、煤焦油蒸馏出的酚油以及煤焦油蒸馏出的轻油和酚油的混合物等。

（2）质量指标

表1　各基地酚油的质量指标分析结果

| 基地名称 | 外观 | 水分，％ | 密度，g/cm3 | 萘，％ | 200℃前馏出量，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅山℃ | 红褐色透明液体 | 0.2—0.4 | 0.92-0.93 | —— | —— |
| 宝山 | —— | 0.2—0.4 | 0.93-0.95 | —— | —— |
| 宝化湛江 | 淡黄或褐色液体 | —— | 0.89-0.99 | —— | —— |
| 宝化万辰 | 微黄色透明液体 | ≦1.0 | ≦1.0 | —— | —— |
| 武汉宝聚 | —— | ≦3.5 | ≦1.0 | —— | ≧65 |
| 新疆宝鑫 | 褐色液体 | ≦1.5 | ≦0.96 | ≦25 | —— |
| 重庆宝丞 | —— | ≦1.0 | —— | —— | —— |

由于部分基地在出厂之前将脱酚酚油和未脱酚酚油混合，因此本标准未再对脱酚酚油和未脱酚酚油进行区分，统一称之为酚油。对酚油的质量指标规定为三项，分别为外观、水分、密度。部分基地对酚油萘含量、馏程进行过程控制，本标准也未将其列入出厂质量指标。

因此各基地酚油主要性能指标要求均符合标准规定各规格的要求，说明本标准规定的主要技术指标和技术要求既先进合理，又切实可行。

- 5、试验方法

表2　各基地酚油的分析方法

| 基地名称 | 外观 | 水分 | 密度 | 萘 | 馏程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅山 | 目测 | GB/T2288-2008 | GB/T2281-2008 | —— | —— |
| 宝山 | —— | GB/T2288-2008 | GB/T2281-2008 | —— | —— |
| 宝化湛江 | 目测 | GB/T2288-2008 | GB/T2281-2008 | —— | —— |
| 宝化万辰 | 目测 | GB/T2288-2008 | GB/T2281-2008 | —— | —— |
| 武汉宝聚 | 目测 | GB/T2288-2008 | GB/T2281-2008 | —— | GB/T18255-2000 |
| 新疆宝鑫 | 目测 | GB/T2288-2008 | GB/T2281-2008 | 结晶点法 | —— |
| 重庆宝丞 | —— | GB/T2288-2008 | —— | —— | —— |

经过调研，目前各基地酚油外观分析均采用目测方法，因此标准统一规定采用在一定规格试管中进行目测。水分和密度均采用现行国标分析方法，无需再开发新的方法。此外各基地均具备相应分析方法的检测能力。

- 6、 检验规则

对检验项目、组批规则和抽样方案、判定规则作出规定。

6.1产品质量的检验和验收由质量监督部门进行。

6.2组批与采样

6.2.1以连续生产的产品，每槽为一批。

6.2.2试样的采取按GB/T 1999的规定进行。

6.3数值的修约按GB/T 8170规定进行。

6.4产品质量指标合格判断，采用GB/T 8170中的“修约值比较法”。

6.5判定与复验。出厂检验项目的结果不符合本标准规定的技术要求，允许重新对这批产品采样复验。复验时，对不合格项目进行复验。复验结果即使只有一项指标不符合本标准技术要求，则整批产品为不合格品。复验只进行一次。

7、 包装、标志、运输、贮存和质量证明书

- 分别对产品包装、运输和贮存、质量证明书等要求作出规定。

- 7.1产品装入洁净、干燥的汽车槽车中，封口后发给需方。槽车上应标有易燃液体标志。

- 7.2在运输和贮存中要远离火种、热源，注意通风，应与氧化剂分开存放。如采用贮槽存放时，要有防火防爆技术措施。灌装时应控制流速，并设有导除静电的接地装置。

- 7.3每批出厂的产品应附有质量证明书，证明书的内容应包括：供方名称、产品名称、标准编号、批号、发货日期及本文件的各项检验结果和质量等级等。

- 8、 安全注意事项

- 对消防、防护、应急处理等作出简要说明和警示。

- 8.1酚油为深色液体，易挥发并有毒，须远离热源、火花、明火。

- 8.2工作场所应配置必要的消防设施，必须使用个人防护用品（如工作服、口罩、手套等）。

- 8.3当酚油产品着火时，可采用干粉、二氧化碳、沙土灭火。

- 8.4当沾染酚油后，应立即脱去被污染的衣物，用肥皂水或清水彻底冲洗皮肤。如果出现刺激症状，立即就医。

- 8.5产品的各项安全防护详见产品安全技术说明书（SDS）。

- （二）主要试验（或验证）情况

本方法结合酚油的生产数据、市场要求和使用经验而制定完成。工作组通过酚油出厂检验，对部分基地酚油的主要性能指标进行了验证，结果如下：

表3酚油质量水平

| 采样日期 | 批号 | 水分含量 | 密度ρ20 | 外观 | 判级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-1-4 | 20210104-1 | 0.3 | 0.9406 | 红褐色透明液体 | 1号 |
| 2021-1-11 | 20210111-1 | 0.2 | 0.9255 | 黄棕色透明液体 | 1号 |
| 2021-1-12 | 20210112-2 | 0.4 | 0.9363 | 红褐色透明液体 | 1号 |
| 2021-1-14 | 20210114-1 | 0.4 | 0.9373 | 红褐色透明液体 | 1号 |
| 2021-1-16 | 20210116-1 | 0.2 | 0.9388 | 红褐色透明液体 | 1号 |
| 2021-1-18 | 20210118-1 | 0.2 | 0.9399 | 红褐色透明液体 | 1号 |
| 2021-1-20 | 20210120-1 | 0.4 | 0.9428 | 红褐色透明液体 | 1号 |
| 2021-1-22 | 20210122-1 | 0.2 | 0.9423 | 红褐色透明液体 | 1号 |
| 2021-1-24 | 20210124-1 | 0.5 | 0.9488 | 红褐色透明液体 | 1号 |
| 2021-1-27 | 20210127-1 | 0.6 | 0.9453 | 红褐色透明液体 | 1号 |
| 2021-2-2 | 20210202-1 | 0.2 | 0.9368 | 黄棕色透明液体 | 1号 |
| 2021-2-5 | 20210205-1 | 0.2 | 0.9433 | 红褐色透明液体 | 1号 |
| 2021-2-7 | 20210207-1 | 0.6 | 0.9409 | 黄棕色透明液体 | 2号 |

从分析结果看，各主要性能指标均符合标准规定的要求，证明对应本文件的主要技术指标是切实可行。

四、标准中涉及专利的情况

本标准未涉及专利。

五、与国际、国外同类标准水平的对比情况

未查到相关标准。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件与国家和行业有关的方针、政策、规定、法律和法规是协调一致的。

- 七、预期达到的社会效益、对产业发展和作用等情况

酚油主要用于溶剂油、燃料油，主要应用于新能源、清洁能源，对促进节能减排具有重要意义。

标准的制定将促进行业的技术进步，满足各基地产品销售的需要，积极响应了国家节能减排的号召。

八、贯彻标准的要求和措施建议

本文件发布后，建议标准化技术委员会组织有关专家对新标准进行宣贯，推动新产品的应用。

九、本文件实施后建议废止旧标准情况

无。

十、其他应予说明的事项

无。

标准编制工作组

2022年3月