《涂料沥青》

团体标准制定编制说明（征求意见稿）

一、工作概况

接到任务后，我们通过全国标准信息公共服务平台、上海市标准情报研究所和宝钢情报服务平台，查找了国家相关标准网站、企业标准、中国知网（CNKI）期刊数据库、万方学位论文数据库，对国内外标准及有关技术资料进行查询。均未找到有关国际标准和国外同类企业的先进标准，国内以煤沥青为主要成膜物质的水性环氧涂料企业，多采用自主研发的改性沥青和环氧树脂，出于企业保密等原因对配方及原料——涂料沥青的相关报道很少。随着市场秩序的逐步健康有序发展，需要统一标准推定市场规范，促进技术交流和沟通。

根据《中华人民共和国标准化法》的精神，我们与生产和使用该产品的企业进行了沟通，了解他们对涂料沥青的技术要求。本着与时俱进、不断推进科学技术的进步、提升行业整体水平的原则，在进行大量实验的基础上，完成了本文件的征求意见稿。

二、标准制定的必要性及意义

改委第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，“水性涂料”属于行业中鼓励类项目。规划高固体分、无溶剂、辐射固化涂料，低 VOCs 含量的环境友好、资源节约型涂料是行业趋势，开发水性涂料的原料对行业发展具有促进作用。

沥青中含有 92 % 左右的碳，4.5% 的氢，C/H 原子比为 1.7 左右，具有优异的耐水性、防霉性及润湿性，由于它含多种稠环和杂环的有机碳氢化合物，呈芳香性，能和多种环氧树脂相容。添加环氧树脂改性后，能长期在干湿交替、阴暗潮湿及浸水等恶劣环境中使用，例如海上钻井平台、船运压载舱、污水容器管道内壁、矿井井下、冷却塔内壁、隧道、地下仓库、地下管道等。近年来，随着人们环保意识的不断提高，许多国家相继颁布了限制挥发性有机溶剂（VOC）的环保法规。防腐涂料正朝低VOC 的高固体分、无溶剂及水性涂料体系转变。水性环氧涂料是目前用于工业重防腐领域最为成功的涂料品种之一。

以煤沥青与多种溶剂混配所得的涂料沥青，用于制备水性环氧防腐涂料。

但国内没有涂料沥青相应的标准，因此急需制定涂料沥青的标准，以提高产品质量、规范行业秩序、促进行业内部健康有序发展，满足新时期的要求。

三、标准制定的原则及依据

本文件的制定主要是根据《中华人民共和国标准化法》中规定的标准制定原则，其编制原则为：

（1）本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

（2）本文件的编制应体现产品的先进性和适用性，满足市场需求，保护消费者利益，促进对外经济技术合作和对外贸易。

（3）本文件编制应体现国家产业政策，促进产品综合利用，有利于合理利用资源，提高经济效益。

四、主要内容说明

（一）确定标准主要内容

1．范围

由于产品规范标准首先遵守性能原则，非必要不建议对生产过程、工艺等规定要求，所以不规定生产过程。范围如下：

本文件适用于以煤沥青与多种溶剂混配所得的涂料沥青，用于制备水性环氧防腐涂料。

本文件规定了涂料沥青的技术要求，描述了相应的取样、试验方法，规定了术语和定义、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书等方面的内容。

2．规范性引用文件

根据GB/T 1.1-2020的要求，列出引用文件。

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1724 色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定

GB/T 1999 焦化产品油类取样方法

GB/T 2794 胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法

GB/T 8170 数值修约与极限数值的表示和判定

3．术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4．技术要求

由于在前期调研中，未找到有关国际标准和国外同类企业的先进标准，因此，本文件的技术要求，主要依据用户的意见和以推进科学技术进步，促进国内外贸易需求原则制定的。

- （1）外观：

- 外观是给客户的第一直观感受，从外观上客户可初步判断出产品出厂前的储存情况，因此规定外观如下：

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1号 | 2号 | 3号 |
| 外观 | 黑色粘稠液体 | 黑色粘稠液体 | 褐色至黑色液体 |

- （2）蒸发损失：

- 涂料加油加热时，其质量将随着温度的上升和时间的延长而发生变化，且物化性质也在发生变化，如软化点升高、脆点升高。产品变硬的原因是由于轻馏分的挥发、氧化以及受热发生缩合等等一系列的物理-化学变化引起的，蒸发损失试验是表征涂料沥青在高温下和空气接触后的抗氧化、抗热老化能力的性质，从而预测涂料沥青热稳定程度的一种试验方法。此外，蒸发损失越大，说明熔化时对环境的污染也越大。根据客户要求和实物质量，规定蒸发损失如下：

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1号 | 2号 | 3号 |
| 蒸发损失（120℃，1h），% | 78～85 | 70～＜78 | 48～54 |

- （3）细度：

- 细度是涂料产品制造过程中的一项常规检测项目，通过测定细度来控制涂料产品的内在质量。细度对涂料的成膜质量、颜色、光泽、耐久性以及贮存稳定性等都有很大的影响。颗粒细、分散程度好的色漆，颜料的润湿性好，颜料颗粒间未被漆料充满的空间少，这样制得的漆膜颜色均匀、表面平整、光泽好，且在贮存过程中颜料不易产生沉淀、结块等现象，提高了贮存稳定性。

- 作为涂料的主要成膜物质，客户对涂料沥青的细度也有要求，因此规定如下：

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1号 | 2号 | 3号 |
| 细度，μm 不大于 | 70 | 60 | - |

- （4）动力粘度：

- 粘度是表征沥青稠度的一个重要指标。粘度对于贮存性能影响明显，适当高时，在贮存过程中对于试样的沉淀有防免作用。

- 测定物质的动力粘度，需要对测定环境的温度进行严格限定，规定25℃。

- 结合客户要求和实物质量，规定如下：

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1号 | 2号 | 3号 |
| 动力粘度（25℃），mPa·s | 600～1600 | 400～1000 | 200～600 |

5．试验方法

基于产品标准的“可证实性原则”，规定的要求必须在现实中找到相应的证实方法，所以对每一项技术要求规定试验方法。试验方法中，优先引用现行适用的标准；但对于却不适用标准，以附录给出。

5.1　外观测定：在15mm×150mm的试管中，将样品倒入1/2处，在透射光下观察样品颜色以及有无异物，有无分层。

5.2　蒸发损失测定按附录A规定进行。

5.2.1检测方法的选择。目前所能查到的有关测定蒸发损失测定的现行标准为GB/T 11964-2008《石油沥青蒸发损失测定法》，但该方法适用于石油沥青，且采样方法与煤系油分不同。因此决定试验方法以附录形式加以规定。

5.3　细度测定按GB/T 1724规定进行。

5.4　动力粘度测定按GB/T 2794 规定进行。

6．检验规则

（1）试样的采取和制备：

试样的采取和制备按GB/T 1999规定进行。

（2）数值修约：

为规范生产活动中试验测定和计算得出的各种数值，本文件规定：数值的修约按GB/T 8170规定进行。同时产品质量指标合格判断，采用GB/T 8170中的“修约值比较法”。

7．运输、贮存和质量证明书

本产品常温下状态为液体，通常采用槽车或船运输，本产品为危险化学品，根据GB/T 1.1－2020的要求，本文件对运输、贮存和质量证明书等内容规定如下：

7.1　本产品装入洁净、干燥的汽车槽车、集装罐或200升镀锌铁桶中发货。

7.2　槽车、集装罐或镀锌铁桶上应标有有危险警示标志。

7.3　每批出厂的产品都应附有质量证明书，证明书内容包括：供方名称、产品名称、批号、净重、发货日期、标准号和本协议规定的各项检验结果。

7.4　本产品应贮存于阴凉、通风的仓库内，远离火种及热源。应与氧化剂和食用化学品分开存放。

7.5　供方应提供危险化学品安全技术说明书（MSDS）和安全标签。

8.安全注意事项

由于涂料沥青属于易燃产品，从安全方面考虑，详细制定了安全注意事项，使标准更加完善。安全注意事项如下：

8.1　涂料沥青为褐色至黑色粘稠液体，可燃，有毒。

8.2　工作场所应当配备必要的消防设施、急救药箱，必须使用个人防护用品（如防护眼镜、橡皮手套、工作服等）。

8.3　对着火的涂料沥青灭火时，可用干粉、二氧化碳、沙土。

8.4　当皮肤上沾染涂料沥青后，应脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水冲洗。

（二）主要试验（或验证）情况

本方法结合涂料沥青的生产数据、市场要求和使用经验而制定完成。工作组通过涂料沥青出厂检验，对涂料沥青的主要性能指标进行了验证，结果如下：

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1号 | 2号 | 3号 |
| 外观 | 黑色粘稠液体 | 黑色粘稠液体 | 褐色至黑色液体 |
| 蒸发损失（120℃，1h），% | 78～85 | 70～＜78 | 48～54 |
| 细度，μm 不大于 | 70 | 60 | - |
| 动力粘度（25℃），mPa·s | 600～1600 | 400～1000 | 200～600 |

表1 涂料沥青主要性能指标与标准值对比

| 指 标 样品号 生产厂家 | 外观 | 蒸发损失（120℃，1h），% | 细度，μm | 动力粘度（25℃），mPa·s | 等级/结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 黑色粘稠液体 | 78～85 | ≤70 | 600～1600 | 1号 |
|  | 黑色粘稠液体 | 70～＜78 | ≤60 | 400～1000 | 2号 |
|  | 褐色至黑色液体 | 48～54 | - | 200～600 | 3号 |
| 1＃ | 黑色粘稠液体 | 78 | 62 | 1582 | 涂料焦油1号 |
| 2＃ | 黑色粘稠液体 | 78 | 63 | 1297 | 涂料焦油1号 |
| 3＃ | 黑色粘稠液体 | 73 | 57 | 693 | 涂料焦油2号 |
| 4＃ | 黑色粘稠液体 | 82 | 63 | 1455 | 涂料焦油1号 |
| 5＃ | 黑色粘稠液体 | 77 | 47 | 676 | 涂料焦油2号 |
| 6＃ | 黑色粘稠液体 | 78 | 64 | 1313 | 涂料焦油1号 |
| 7＃ | 黑色粘稠液体 | 77 | 52 | 484 | 涂料焦油2号 |
| 8＃ | 黑色粘稠液体 | 74 | 53 | 651 | 涂料焦油2号 |
| 9＃ | 黑色液体 | 51 | - | 485 | 涂料焦油3号 |

从分析结果看，各主要性能指标均符合标准规定的要求，证明对应本文件的主要技术指标是切实可行。

五、与国际、国外同类标准水平的对比情况

未查到相关标准。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件与国家和行业有关的方针、政策、规定、法律和法规是协调一致的。

七、标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

- 预期达到的社会效益、对产业发展和作用等情况

促进技术创新，增强产品的国内外市场竞争力，对规范市场竞争，引导市场良性发展具有积极的促进作用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

本文件发布后，建议标准化技术委员会组织有关专家对新标准进行宣贯，推动新产品的应用。

十、本文件实施后建议废止旧标准情况

无。

十一、其他应予说明的事项

无。

标准编制小组

2022年3月