ICS 71.080

CCS G 17

CCIAA

团体标准

T/CISA xx—20xx

重质炭黑油

Heavy feedstock oil for carbon black

- 2022 - xx - xx发布                                   2022 - xx - xx实施

中国炼焦行业协会   发布

前  言

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国炼焦行业协会提出。

本文件由全国钢标准化技术委员会（SAC/TC 183）归口。

本文件起草单位：宝武碳业科技股份有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本文件主要起草人：张丽丽、李家发。

本文件为首次发布。

重质炭黑油

- 范围

本文件规定了重质炭黑油的技术要求，描述了相应的采样、试验方法，规定了术语和定义、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书等方面的内容。

本文件适用于以煤沥青与重质油份调配制得的重质炭黑油。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB/T 2281-2008 焦化油类产品密度试验方法

GB/T 2288-2008焦化产品水分测定方法

GB/T 2292 焦化产品甲苯不溶物含量的测定

GB/T 2295 焦化固体类产品灰分测定方法

GB/T 8170 数值修约与极限数值的表示和判定

GB/T 18255 焦化粘油类产品馏程的测定

GB/T 24209 洗油黏度的测定方法

YB/T 5176 炭黑用原料油钾、钠含量的测定原子吸收光谱法和火焰光度法

- 术语和定义

GB/T 9977界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

干点馏出量  distillate quantify at dry point

蒸馏实验时，在干点时的馏出量。

- 技术要求

重质炭黑油的技术指标应符合表1的规定。

表1 重质炭黑油的技术指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 |
| 密度（20℃），g/cm3 | - 1.18-1.21 | - 1.15-1.23 | - 1.18-1.24 | - 1.19-1.25 |

表1（续）

| 项 目 |  | 指 标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 |
| 水分，% ≤ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 甲苯不溶物（质量分数），% ≤ |  | 8 | 10 | 12 | - |
| 恩氏黏度E98.9 |  | 1.9~2.6 | ≤8.0 | ≤11.0 | ≤12.0 |
| 灰分 ，% ≤ |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| 馏程 | 初馏点，℃ ≥ | 210 | 210 | 210 | 210 |
|  | 干点馏出量w/w，% | 50 | 50 | 45 | 35 |
| 金属离子总含量[1]，mg/kg ≤ |  | 50 | 70 | - | - |
| 注[1]:金属离子中含量=钠离子含量+钾离子含量*10 |  |  |  |  |  |

- 试验方法

  - 水分的测定按GB/T 2288规定进行。

  - 黏度的测定按GB/T 24209规定进行，试验温度为98.9℃。

  - 密度的测定按GB/T 2281的规定进行。

  - 灰分测定按GB/T 2295规定进行。

  - 金属离子总含量的测定按YB/T 5176规定进行。

  - 甲苯不溶物的测定按照GB/T 2292的规定进行。

  - 馏程的测定按照GB/T 18255规定进行。

- 检验规则

  - 产品的检验和验收由质量监督检验部门进行。

  - 试样的采取和制备按GB/T 1999规定进行。

  - 数值的修约按GB/T 8170规定进行。

  - 产品质量指标合格判断，采用GB/T 8170中的“修约值比较法”。

- 运输、包装、贮存和质量证明书

  - 本产品装入洁净、干燥的槽车或船中，发给需方。

  - 槽车或船上应标有易燃液体的标志，标志应符合GB 190的有关规定。

  - 每批产品出厂时应附有质量证明书，证明书的内容应包括：供方名称、产品名称、标准编号、批号、净重、发货日期及本文件规定的各项检验结果和质量等级等。

  - 供方应提供本产品的危险化学品安全技术说明书(MSDS)和安全标签。

- 安全注意事项

  - 重质炭黑油为黑色粘稠液体，可燃，有毒。

  - 工作场所应配置必要的消防设施，必须使用个人防护用品（如工作服、口罩、手套等）。

  - 当产品着火时，可采用干粉、二氧化碳、沙土灭火。

________________________________