《古马隆馏分油》

团体标准制定编制说明（征求意见稿）

一、工作概况

接到任务后，我们通过全国标准信息公共服务平台、上海市标准情报研究所和宝钢情报服务平台，查找了国家相关标准网站、企业标准、中国知网（CNKI）期刊数据库、万方学位论文数据库，对国内外标准及有关技术资料进行查询。均未找到有关国际标准和国外同类企业的先进标准。

根据《中华人民共和国标准化法》的精神，我们与生产和使用该产品的企业进行了沟通，了解他们对古马隆馏分油的技术要求。本着与时俱进、不断推进科学技术的进步、提升行业整体水平的原则，在进行大量实验的基础上，完成了本文件的征求意见稿。

二、标准制定的必要性及意义

古马隆树脂装置由蒸馏、酸洗、脱色、聚合、闪蒸（终馏）、固化造粒六个系统构成。将原料（重苯、精重苯、脱酚酚油、粗茚等）在蒸馏塔内馏出135℃~195℃的组分进一步进行酸洗等步骤，蒸馏塔底得到脱除茚、古马隆的古马隆重油组分，古马隆重油中富含萘（约40%）、甲基萘（约30%），可作为抽提萘、制备萘系减水剂的化工原料。

在制备古马隆过程中，物料经聚合反应后，在闪蒸塔内未聚合馏份（称为古马隆轻油）与古马隆树脂分离开来，古马隆轻油的各组分多为沸点200℃以下物质，200℃前馏出量>90%，性质与200号溶剂油接近，可用于调配200号溶剂油。

国内没有古马隆馏分油相应的标准，因此急需制定古马隆馏分油的标准，以提高产品质量、规范行业秩序、促进行业内部健康有序发展，满足新时期的要求。

三、标准制定的原则及依据

本文件的制定主要是根据《中华人民共和国标准化法》中规定的标准制定原则，其编制原则为：

（1）本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

（2）本文件的编制应体现产品的先进性和适用性，满足市场需求，保护消费者利益，促进对外经济技术合作和对外贸易。

（3）本文件编制应体现国家产业政策，促进产品综合利用，有利于合理利用资源，提高经济效益。

四、主要内容说明

（一）确定标准主要内容

1．范围

由于产品规范标准首先遵守性能原则，非必要不建议对生产过程、工艺等规定要求，所以不规定生产过程。范围如下：

本文件适用于以重苯、精重苯、脱酚酚油或粗茚为原料，采用聚合法生产古马隆树脂的过程中，分馏制得的古马隆馏分油。

本文件规定了古马隆馏分油的技术要求，描述了相应的取样、试验方法，规定了术语和定义、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书等方面的内容。

2．规范性引用文件

根据GB/T 1.1-2020的要求，列出引用文件。

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1999 焦化油类产品取样方法

GB/T 2281 焦化油类产品密度试验方法

GB/T 2282 焦化轻油类产品馏程的测定

GB/T 2288 焦化产品水分测定方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

YB/T 5154 工业甲基萘 甲基萘和萘含量的测定气相色谱法

3．术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

古马隆馏分油  coumarome fraction

以重苯、精重苯、脱酚酚油或粗茚为原料，采用聚合法生产古马隆树脂的过程中，分馏制得的古马隆轻油和古马隆重油的总称为古马隆馏分油。

3.2

古马隆重油  coumarome heavy oil

将原料（重苯、精重苯、脱酚酚油、粗茚等）在蒸馏塔内馏出135℃~195℃的组分进一步进行酸洗等步骤，蒸馏塔底得到脱除茚、古马隆的古马隆重油组分，古马隆重油中富含萘（约40%）、甲基萘（约30%），可作为抽提萘、制备萘系减水剂的化工原料。

3.3

古马隆轻油  coumarome light oil

在制备古马隆过程中，物料经聚合反应后，在闪蒸塔内未聚合馏份（称为古马隆轻油）与古马隆树脂分离开来，古马隆轻油的各组分多为沸点200℃以下物质，200℃前馏出量＞90%。

4．技术要求

由于在前期调研中，未找到有关国际标准和国外同类企业的先进标准，因此，本文件的技术要求，主要依据用户的意见和以推进科学技术进步，促进国内外贸易需求原则制定的。

4.1 古马隆重油

- （1）水分：

- 物料聚合后，需要经过水洗过程以脱除催化剂，然后进入闪蒸塔，馏出古马隆轻油和古马隆重油。结合实物和客户质量要求，古马隆轻油水分规定：≤1.0%。

- 萘含量：

- 古马隆重油中富含萘、甲基萘，可作为抽提萘、制备萘系减水剂的化工原料。根据客户需求，古马隆重油产品含萘指标如下：

| 指 标 名 称 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一等品 | 合格品 |
| 萘含量，％ ≥ | 35 | 30 |

- 甲基萘含量：

- 古马隆重油中富含萘、甲基萘，可作为抽提萘、制备萘系减水剂的化工原料。根据客户需求，规定古马隆重油的甲基萘含量（β-甲基萘与α-甲基萘之和）为：≥25%。

- 4.2 古马隆轻油

- （1）外观

- 外观是给客户的第一直观感受，从外观上客户可初步判断出产品出厂前的储存情况，规定：无色至棕色透明液体。

- （2）密度

- 密度是一种既可验证的简便证实方法，也是一种较为有效区分产品性质的方法。密度范围宽，说明组分较多，密度范围窄，说明组分较少；密度高，说明重质组分多，密度低，说明重质组分少。

- 根据实物的实测值，规定密度：0.90～0.94g/cm3。

- （3）水分

- 物料聚合后，需要经过水洗过程以脱除催化剂，然后进入闪蒸塔，馏出古马隆轻油和古马隆重油。结合实物和客户质量要求，古马隆轻油水分规定：≤1.0%（质量分数）。

- （4）馏程

- 除密度外，馏程分析也是一种既可验证的简便证实方法，也是一种较为有效区分产品性质的方法。如果焦化馏分油中掺杂其他物质，可以结合密度和馏程分析，加以分析。

- 结合实物的实测值，规定馏程分析如下：

| 指 标 名 称 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 |  | 二级 |
| 馏程 初馏点～200℃馏出量（体积分数），％ ≥ | 90 | 85 |  |

5．试验方法

基于产品标准的“可证实性原则”，规定的要求必须在现实中找到相应的证实方法，所以对每一项技术要求规定试验方法。试验方法中，优先引用现行适用的标。

5.1　水分的测定按GB/T 2288规定进行。

5.2　萘、甲基萘含量测定按YB/T 5154规定执行。

5.3　外观的测定：将试样置于内径22mm的无色透明玻璃试管中，于透射光下目测其颜色。

5.4　密度的测定按GB/T 2281规定进行，但密度计刻度范围为0.890～0.950，分刻度值为0.001，每增减1℃时样品密度的平均温度校正值K为0.0008。

5.5　古马隆轻油馏程的测定按GB/T 2282规定进行。

6．检验规则

（1）试样的采取和制备：

试样的采取和制备按GB/T 1999规定进行。

（2）数值修约：

为规范生产活动中试验测定和计算得出的各种数值，本文件规定：数值的修约按GB/T 8170规定进行。同时产品质量指标合格判断，采用GB/T 8170中的“修约值比较法”。

7．运输、贮存和质量证明书

常温下状态为液体，通常采用槽车或船运输，本产品为危险化学品，根据GB/T 1.1－2020的要求，本文件对运输、贮存和质量证明书等内容规定如下：

7.1　本产品装入洁净、干燥的汽车槽车、集装罐或200升镀锌铁桶中发货。

7.2　槽车、集装罐或镀锌铁桶上应标有有危险警示标志。

7.3　每批出厂的产品都应附有质量证明书，证明书内容包括：供方名称、产品名称、批号、净重、发货日期、标准号和本协议规定的各项检验结果。

7.4　产品应贮存于阴凉、通风的仓库内，远离火种及热源。应与氧化剂和食用化学品分开存放。

7.5　供方应提供危险化学品安全技术说明书（MSDS）和安全标签；安全标签的编写应符合GB 15258的规定。

8.安全注意事项

由于古马隆重油、古马隆轻油属于易燃产品，从安全方面考虑，详细制定了安全注意事项，使标准更加完善。安全注意事项如下：

8.1古马隆重油为褐黄色油状液体，可燃，遇热易燃。.

8.2 古马隆轻油为黑色粘稠液体，可燃，有毒。

8.3　工作场所应当配备必要的消防设施、急救药箱，必须使用个人防护用品（如防护眼镜、橡皮手套、工作服等）。

8.4　对着火的古马隆重油、古马隆轻油灭火时，可用干粉、二氧化碳、沙土。

8.5　当皮肤上沾染古马隆重油、古马隆轻油后，应脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水冲洗。。

（二）主要试验（或验证）情况

本方法结合古马隆重油、古马隆轻油的生产数据、市场要求和使用经验而制定完成。工作组通过古马隆轻油出厂检验，对古马隆重油、古马隆轻油的主要性能指标进行了验证，结果如下：

表1 古马隆重油主要性能指标与标准值对比

| 指 标 样品号 生产厂家 | 水分，% | 萘含量，% | 甲基萘含量（β-甲基萘与α-甲基萘之和），% | 等级/结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≦1.0 | ≧35 | ≧25 | 一等品 |
|  | ≦1.0 | ≧30 | ≧25 | 合格品 |
| 1＃ | 0.04 | 31 | 40 | 合格品 |
| 2＃ | 0.07 | 32 | 39 | 合格品 |
| 3＃ | 0.07 | 31 | 38 | 合格品 |
| 4＃ | 0.09 | 32 | 40 | 合格品 |
| 5＃ | 0.1 | 34 | 38 | 合格品 |
| 6＃ | 0.2 | 34 | 38 | 合格品 |
| 7＃ | 0.06 | 32 | 37 | 合格品 |
| 8＃ | 0.1 | 34 | 37 | 合格品 |
| 9＃ | 0.07 | 38 | 35 | 合格品 |

表2 古马隆轻油主要性能指标与标准值对比

| 指 标 样品号 生产厂家 | 外观 | 密度（20℃），g/cm3 | 水分（质量分数），％ | 蒸馏试验 初馏点～200℃馏出量（体积分数），％ | 等级/结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无色至棕色透明液体 | 0.90～0.94 | ≦1.0 | ≧90 | 一级 |
|  | 无色至棕色透明液体 | 0.90～0.94 | ≦1.0 | ≧85 | 二级 |
| 1＃ | 黄色透明液体 | 0.93 | 0.05 | 95 | 一级品 |
| 2＃ | 黄色透明液体 | 0.93 | 0.09 | 96 | 一级品 |
| 3＃ | 黄色透明液体 | 0.93 | 0.2 | 96 | 一级品 |
| 4＃ | 黄色透明液体 | 0.93 | 0.1 | 97 | 一级品 |
| 5＃ | 黄色透明液体 | 0.93 | 0.1 | 97 | 一级品 |
| 6＃ | 黄色透明液体 | 0.93 | 0.1 | 97 | 一级品 |
| 7＃ | 黄色透明液体 | 0.93 | 0.1 | 96 | 一级品 |
| 8＃ | 黄色透明液体 | 0.93 | 0.1 | 97 | 一级品 |
| 9＃ | 黄色透明液体 | 0.93 | 0.1 | 97 | 一级品 |

从分析结果看，各主要性能指标均符合标准规定的要求，证明对应本文件的主要技术指标是切实可行。

五、与国际、国外同类标准水平的对比情况

未查到相关标准。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件与国家和行业有关的方针、政策、规定、法律和法规是协调一致的。

七、标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

- 预期达到的社会效益、对产业发展和作用等情况

促进技术创新，增强产品的国内外市场竞争力，对规范市场竞争，引导市场良性发展具有积极的促进作用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

本文件发布后，建议标准化技术委员会组织有关专家对新标准进行宣贯，推动新产品的应用。

十、本文件实施后建议废止旧标准情况

无。

十一、其他应予说明的事项

无。

标准编制小组

2022年3月