ICS 71.080

CCS G 17

团体标准

T/CCIAA xx—20xx

成相馏分油

Phase-forming fraction

- 2022 - xx - xx发布                                   2022 - xx - xx实施

中国炼焦行业协会   发布

前  言

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国炼焦行业协会提出并归口。

本文件起草单位：宝武碳业科技股份有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本文件主要起草人：张丽丽、李家发、殷泽军、王晓远。

成相馏分油

- 范围

本文件规定了成相馏分油的技术要求，描述了相应的取样、试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书等方面的内容。

本文件适用于以煤沥青为原料，采用延迟焦化装置生产高附加值焦类产品的过程中，分馏制得的成相馏分油。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB/T 1999 焦化油类产品取样方法

GB/T 2281 焦化油类产品密度试验方法

GB/T 2288 焦化产品水分测定方法

GB/T 2292 焦化产品甲苯不溶物含量的测定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判断

GB/T 18255 焦化粘油类产品馏程的测定

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

成相馏分油  phase-forming fraction

以煤沥青为原料，采用延迟焦化装置生产高附加值焦类产品的过程中，从焦化塔顶部出来的高温油气进入馏分塔底部，与原料软沥青换热后，未被冷凝的油气上升，在塔中分馏制得的成相重油（俗称焦化重油）和成相轻油（俗称焦化轻油）的总称。

3.2

成相重油  phase-forming heavy oil

以煤沥青为原料，采用延迟焦化装置生产高附加值焦类产品的过程中，分馏制得的初馏点不小于250℃的产品。

3.3

成相轻油  phase-forming light oil

以煤沥青为原料，采用延迟焦化装置生产高附加值焦类产品的过程中，分馏制得的280℃前馏出量不小于70%产品。

- 技术要求

成相馏分油的技术指标应符合表1的规定。

表1 成相馏分油的技术指标

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 成相重油 | 成相轻油 |
| 密度（20℃），g/cm3 | 1.12~1.19 | 0.90~1.08 |
| 水分（质量分数），％ ≤ | — | 1.0 |
| 甲苯不溶物 ≤ | 0.2 | — |
| 蒸馏试验： 初馏点，℃ ≥ 初馏点～280℃馏出量，（体积分数）％ ≥ | 250 — | — 70 |

- 试验方法

  - 密度的测定按GB/T 2281的规定进行。但成相重油的平均温度校正值K为0.00072，测定温度100℃±20℃；成相轻油的平均温度校正值K为0.00078，测定温度70℃±20℃。

  - 水分的测定按GB/T 2288规定进行。

  - 甲苯不溶物的测定按GB/T 2292规定进行。

  - 蒸馏的测定按GB/T 18255规定进行。

- 检验规则

  - 产品的检验和验收由质量监督检验部门进行。

  - 试样的采取和制备按GB/T 1999规定进行。

  - 数值的修约按GB/T 8170规定进行。

  - 产品质量指标合格判断，采用GB/T 8170中的“修约值比较法”。

- 运输、贮存和质量证明书

  - 本产品装入洁净、干燥的槽车或船中，发给需方。

  - 槽车或船上应标有易燃液体的标志，标志应符合GB 190的有关规定。

  - 每批产品出厂时应附有质量证明书，证明书的内容应包括：供方名称、产品名称、标准编号、批号、净重、发货日期及本文件规定的各项检验结果和质量等级等。

  - 供方应提供本产品的危险化学品安全技术说明书(MSDS)和安全标签。

- 安全注意事项

  - 成相馏分油，高温可燃，避免高温、明火及强氧化剂。

  - 工作场所应配置必要的消防设施，必须使用个人防护用品（如工作服、口罩、手套等），宜安装通风设备、配备急救药箱。

  - 当产品着火时，可采用干粉、二氧化碳、沙土灭火。

当皮肤上沾染成相馏分油后，应脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水冲洗。

_________________________________